Операционные данные

| Толщина | Толщина | Скорость резки |
| --- | --- | --- |
|  | Резка |  |
| Рекомендуемая | 16 мм 22 мм | 500 мм/мин 250 мм/мин |
| Предельная (ручная резка) | 29 мм | 125 мм/мин |
| Прожиг* | 12 мм |  |

* Номинальная толщина прожига для ручной резки или при использовании автоматической системы регулировки высоты резака

| Толщина | Скорость съема металла | Профиль кромки |
| --- | --- | --- |
|  | Строжка |  |
| Типичная строжка | 3,4 кг в час | 3,2 мм Г x 6,8 мм Ш |

Производственная технологическая карта резки

| Материал | Толщина дюймы | Сила тока A | Технологическая скорость резки* дюйм/мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкоуглеродистая сталь | 10 GA | 45 | 181 |
|  | 1/4 | 45 | 72 |
|  | 3/8 | 45 | 38 |
|  | 1/2 | 45 | 24 |
|  | 5/8 | 45 | 16 |
| Нержавеющая сталь | 10 GA | 45 | 134 |
|  | 1/4 | 45 | 59 |
|  | 3/8 | 45 | 29 |
|  | 1/2 | 45 | 19 |
|  | 5/8 | 45 | 13 |
| Алюминий | 1/8 | 45 | 263 |
|  | 1/4 | 45 | 104 |
|  | 3/8 | 45 | 42 |
|  | 1/2 | 45 | 26 |
|  | 5/8 | 45 | 14 |

| Материал | Толщина мм | Сила тока A | Технологическая скорость резки* мм/мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкоуглеродистая сталь | 3 | 45 | 5590 |
|  | 6 | 45 | 2110 |
|  | 10 | 45 | 920 |
|  | 12 | 45 | 690 |
|  | 16 | 45 | 400 |
| Нержавеющая сталь | 3 | 45 | 4725 |
|  | 6 | 45 | 1695 |
|  | 10 | 45 | 870 |
|  | 12 | 45 | 540 |
|  | 16 | 45 | 320 |
| Алюминий | 3 | 45 | 7120 |
|  | 6 | 45 | 3095 |
|  | 10 | 45 | 1015 |
|  | 12 | 45 | 745 |
|  | 16 | 45 | 340 |

* Значения скоростей промышленной резки получены при тестировании в лаборатории компании Hypertherm. Для получения оптимальной производительности фактические значения скорости резки могут отличаться в зависимости от используемой системы.